|  | www.saldflux.com |
| --- | --- |

TECHNICKÝ LIST

TERNALLOY 34

Slitina pro tvrdé pájení bez kadmia

| EN ISO 17672:2016 | Ag 134 |
| --- | --- |
| AWS A5.8-92 | — |
| ISO 3677:1997 | B-Cu36AgZnSn-630/730 |
| DIN 8513 | L-Ag34Sn |
| (EN 1044:1999) | AG 106 |

Jmenovité složení [%]

| Ag | Cu | Zn | Sn | Si | Mn | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 36 | 27,5 | 2,5 | — | — | — |

Technické údaje

| Rozsah tavení | cca 630-730 °C |
| --- | --- |
| Pracovní teplota | cca 610 °C |
| Hustota | cca 9,0 g/cm³ |
| Pevnost v tahu | 480 MPa |
| Tažnost | 12 % |
| Elektrická vodivost | neuvedeno |
| Provozní teplota pájeného spoje | neuvedeno |

Použití

TERNALLOY 34 je nízkotavitelná stříbrná pájka bez kadmia s dobrou tekutostí. Je vhodná ke spojování železných, neželezných a vzájemně odlišných kovů a slitin při malých spárách, například oceli, mědi, slitin mědi, niklu a slitin niklu. Při pájení v oxidační atmosféře je nutné použít vhodné tavidlo. Typické použití je v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, klimatizaci a chladicí technice.

| Doporučené tavidlo | F16 - F62 |
| --- | --- |
| Základní materiály | Pro tvrdé pájení všech druhů oceli, mědi a slitin mědi, niklu a slitin niklu. |

Zdroje tepla

Lze použít pro tvrdé pájení plamenem nebo indukční pájení.

Dodávané formy

| Pájka holá | Pájka obalovaná | Drát < Ø 1,0 | Drát > Ø 1,0 | Fólie | Předtvary | Pasta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X | X | — |

Informace o našich výrobcích, zařízeních, systémech a postupech vycházejí z rozsáhlého výzkumu a zkušeností z aplikační techniky. Tyto výsledky poskytujeme podle našeho nejlepšího vědomí, nepřebíráme však odpovědnost za konkrétní smluvní použití nad jejich rámec. V rámci vývoje výrobků si vyhrazujeme právo na technické změny. Záruky týkající se vzhledu, zpracování nebo životnosti poskytujeme pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v konkrétní smlouvě. Naše aplikačně-technická služba je k dispozici pro podrobnější konzultace, včetně řešení výrobních a aplikačních problémů. Uživatel je však povinen před použitím samostatně ověřit vhodnost námi poskytnutých údajů a doporučení pro zamýšlený účel. To platí zejména pro dodávky do zahraničí a rovněž s ohledem na práva třetích osob k ochranným známkám, pokud námi nebyly konkrétní aplikace a postupy výslovně uvedeny. V případě škody nebo ztráty je naše odpovědnost omezena v rozsahu stanoveném našimi všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami pro vady jakosti.