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TECHNICKÝ LIST
TERNALLOY 34
Slitina pro tvrdé pájení bez kadmia
	EN ISO 17672:2016
	Ag 134

	AWS A5.8-92
	—

	ISO 3677:1997
	B-Cu36AgZnSn-630/730

	DIN 8513
	L-Ag34Sn

	(EN 1044:1999)
	AG 106


Jmenovité složení [%]
	Ag
	Cu
	Zn
	Sn
	Si
	Mn
	Ni

	34
	36
	27,5
	2,5
	—
	—
	—


Technické údaje
	Rozsah tavení
	cca 630-730 °C

	Pracovní teplota
	cca 610 °C

	Hustota
	cca 9,0 g/cm³

	Pevnost v tahu
	480 MPa

	Tažnost
	12 %

	Elektrická vodivost
	neuvedeno

	Provozní teplota pájeného spoje
	neuvedeno


Použití
TERNALLOY 34 je nízkotavitelná stříbrná pájka bez kadmia s dobrou tekutostí. Je vhodná ke spojování železných, neželezných a vzájemně odlišných kovů a slitin při malých spárách, například oceli, mědi, slitin mědi, niklu a slitin niklu. Při pájení v oxidační atmosféře je nutné použít vhodné tavidlo. Typické použití je v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, klimatizaci a chladicí technice.
	Doporučené tavidlo
	F16 - F62

	Základní materiály
	Pro tvrdé pájení všech druhů oceli, mědi a slitin mědi, niklu a slitin niklu.


Zdroje tepla
Lze použít pro tvrdé pájení plamenem nebo indukční pájení.
Dodávané formy
	Pájka holá
	Pájka obalovaná
	Drát < Ø 1,0
	Drát > Ø 1,0
	Fólie
	Předtvary
	Pasta

	X
	X
	X
	X
	X
	X
	—


Informace o našich výrobcích, zařízeních, systémech a postupech vycházejí z rozsáhlého výzkumu a zkušeností z aplikační techniky. Tyto výsledky poskytujeme podle našeho nejlepšího vědomí, nepřebíráme však odpovědnost za konkrétní smluvní použití nad jejich rámec. V rámci vývoje výrobků si vyhrazujeme právo na technické změny. Záruky týkající se vzhledu, zpracování nebo životnosti poskytujeme pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v konkrétní smlouvě. Naše aplikačně-technická služba je k dispozici pro podrobnější konzultace, včetně řešení výrobních a aplikačních problémů. Uživatel je však povinen před použitím samostatně ověřit vhodnost námi poskytnutých údajů a doporučení pro zamýšlený účel. To platí zejména pro dodávky do zahraničí a rovněž s ohledem na práva třetích osob k ochranným známkám, pokud námi nebyly konkrétní aplikace a postupy výslovně uvedeny. V případě škody nebo ztráty je naše odpovědnost omezena v rozsahu stanoveném našimi všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami pro vady jakosti.
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